| ГОСТ 19903-74: Сталь листовая горячекатаная |  |
| --- | --- |

Требование стандарта распространяется на листовую горячекатаную сталь шириной 500 мм и более, изготовляемую в листах толщиной от 0,5 до 160 мм (таблица 1) и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм (таблица 2).

Таблица 1

| Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм |
| --- | --- |
|  | 600 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 0,5; 0,55; 0,6 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,65; 0,7; 0,75 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,8; 0,9 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2; 1,3; 1,4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 3000 | - | - | - | - | - |
| 1,5; 1,6; 1,8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - |
| 2,0; 2,2 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - |
| 2,5; 2,8 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - |
| 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |
| 4,0; 4,5; 5,0 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |
| 6,0; 7,0 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 |
| 8,0; 9,0; 10 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 |
| 11; 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 |
| 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 6500 | 2500 6500 | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 11000 | 3500 10000 |
| 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3500 12000 |
| 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 9000 | 2500 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3500 9000 |

Таблица 1 (продолжение)

| Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм |
| --- | --- |
|  | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 0,5; 0,55; 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,65; 0,7; 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,0; 4,5; 5,0 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,0; 7,0 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8,0; 9,0; 10 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11; 12 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 9000 | 4000 9000 | 4000 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | 4000 10000 | 4000 10000 | 4000 10000 | 4500 10000 | 4500 9000 | 4500 9000 | 4000 9000 | 4000 9000 | 3500 9000 | 3500 8200 | 3500 8200 | - | - | - | - | - | - |
| 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | 3500 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | 4500 12000 | 4500 12000 | 4000 11000 | 4000 11000 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3000 9500 | 3200 9500 | 3400 9500 | 3600 9500 | - |
| 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3200 9000 | 3400 8500 | 3600 8000 | 3600 7000 |

Таблица 2

| Ширина стали | Толщина стали, поставляемой в рулонах, мм |
| --- | --- |
| 500 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 530 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 550 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 600 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 630 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 650 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 670 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 700 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| (710) | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 750 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 800 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 850 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 900 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 950 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 1000 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 1100 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 1250 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 1400 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| (1420) | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 1500 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |
| 1600 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Листовая сталь подразделяется:

а) по точности прокатки:

- повышенной точности --А,

- нормальной точности -Б;

б) по плоскостности:

- особо высокой плоскостности -- ПО,

- высокой плоскостности -- ПВ,

- улучшенной плоскостности -- ПУ,

- нормальной плоскостности -- ПН;

в) по характеру кромки:

- с необрезной кромкой -- НО,

- с обрезной кромкой -- О;

г) по размерам:

- с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами,

- с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице 1, без указания размеров по ширине и длине -- форма II;

- с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в таблице 1, -- форма III;

- с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в таблице1, -- форма IV.

По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине могут быть менее указанных.

Предельные отклонения по толщине стали, поставляемой в рулонах и листах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

| Толщина стали (листы и рулоны), мм | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм |
| --- | --- |
|  | От 500 до 750 | Свыше 750 до 1000 | Свыше 1000 до 1500 | От 1500 до 2000 | Свыше 2000 до 2300 | Свыше 2300 до 2700 |
|  | Повыш. точность прокатки | Нормальн. точность прокатки | Повыш. точность прокатки | Нормальн. точность прокатки | Повыш. точность прокатки | Нормальн. точность прокатки | Повыш. точность прокатки | Нормальн. точность прокатки | Повыш. точность прокатки | Нормальн. точность прокатки | Повыш. точность прокатки | Нормальн. точность прокатки |
| 0,5 | +/-0,05 | +/-0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свыше 0,5 до 0,6 | +/-0,06 | +/-0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,6-0,75 | +/-0,07 | +/-0,09 | +/-0,07 | +/-0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,75-0,9 | +/-0,08 | +/-0,10 | +/-0,08 | +/-0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,9-1,1 | +/-0,09 | +/-0,11 | +/-0,09 | +/-0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,1-1,2 | +/-0,10 | +/-0,12 | +/-0,11 | +/-0,13 | +/-0,12 | +/-0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-1,3 | +/-0,11 | +/-0,13 | +/-0,12 | +/-0,14 | +/-0,12 | +/-0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1,3-1,4 | +/-0,11 | +/-0,14 | +/-0,12 | +/-0,15 | +/-0,12 | +/-0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1,4-1,6 | +/-0,12 | +/-0,15 | +/-0,13 | +/-0,15 | +/-0,13 | +/-0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1,6-1,8 | +/-0,13 | +/-0,15 | +/-0,14 | +/-0,17 | +/-0,14 | +/-0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1,8-2,0 | +/-0,14 | +/-0,16 | +/-0,15 | +/-0,17 | +/-0,16 | +/-0,18 | +/-0,17 | +/-0,20 | - | - | - | - |
| 2,0-2,2 | +/-0,15 | +/-0,17 | +/-0,16 | +/-0,18 | +/-0,17 | +/-0,19 | +/-0,18 | +/-0,20 | - | - | - | - |
| 2,2-2,5 | +/-0,16 | +/-0,18 | +/-0,17 | +/-0,19 | +/-0,18 | +/-0,20 | +/-0,19 | +/-0,21 | - | - | - | - |
| 2,5-3,0 | +/-0,17 | +/-0,19 | +/-0,18 | +/-0,20 | +/-0,19 | +/-0,21 | +/-0,20 | +/-0,22 | +/-0,23 | +/-0,25 | - | - |
| 3,0-3,5 | +/-0,18 | +/-0,20 | +/-0,19 | +/-0,21 | +/-0,20 | +/-0,22 | +/-0,22 | +/-0,24 | +/-0,26 | +/-0,29 | - | - |
| 3,5-3,9 | +/-0,20 | +/-0,22 | +/-0,21 | +/-0,23 | +/-0,22 | +/-0,24 | +/-0,24 | +/-0,26 | +/-0,28 | +/-0,31 | - | - |
| 3,9-5,5 | +0,10 -0,40 | +0,20 -0,40 | +0,15 -0,40 | +0,30 -0,40 | +0,10 -0,50 | +0,30 -0,50 | +0,20 -0,50 | +0,40 -0,50 | +0,25 -0,50 | +0,45 -0,50 | - | - |
| 5,5-7,5 | -0,50 | +0,10 -0,50 | +0,10 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,10 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,40 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,45 -0,60 | - | - |
| 7,5-10,0 | -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,45 -0,80 | - | +0,60 -0,80 |
| 10,0-12,0 | -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,50 -0,80 | - | +0,70 -0,80 |

Таблица 4

| Толщина стали, мм | Продольные отклонения по толщине стали при ширине, мм |
| --- | --- |
|  | Свыше 1000 до 1200 | Свыше 1200 до 1500 | Свыше 1500 до 1700 | Свыше 1700 до 1800 | Свыше 1800 до 2000 | Свыше 2000 до 2300 | Свыше 2300 до 2500 | Свыше 2500 до 2600 | Свыше 2600 до 2800 | Свыше 2800 до 3000 | Свыше 3000 до 3200 | Свыше 3200 до 3400 | Свыше 3400 до 3600 | Свыше 3600 до 3800 |
| Свыше 12 до 25 | +0,2 -0,8 | +0,2 -0,8 | +0,3 -0,8 | +0,4 -0,8 | +0,6 -0,8 | +0,8 -0,8 | +0,8 -0,8 | +1,0 -0,8 | +1,1 -0,8 | +1,2 -0,8 | - | - | - | - |
| 25 - 30 | +0,2 -0,9 | +0,2 -0,9 | +0,3 -0,9 | +0,4 -0,9 | +0,6 -0,9 | +0,8 -0,9 | +0,9 -0,9 | +1,0 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,2 -0,9 | - | - | - | - |
| 30 - 34 | +0,2 -1,2 | +0,3 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,4 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,8 -1,0 | +0,9 -1,0 | +/-1,0 | +1,2 -1,0 | +1,3 -1,0 | - | - | - | - |
| 34 - 40 | +0,3 -1,1 | +0,4 -1,1 | +0,5 -1,1 | +0,6 -1,1 | +0,7 -1,1 | +0,9 -1,1 | +1,0 -1,1 | +/-1,1 | +1,3 -1,1 | +1,4 -1,1 | - | - | - | - |
| 40 - 50 | +0,4 -1,2 | +0,5 -1,2 | +0,6 -1,2 | +0,7 -1,2 | +0,8 -1,2 | +1,0 -1,2 | +1,1 -1,0 | +/-1,2 | +1,4 -1,2 | +1,5 -1,2 | - | - | - | - |
| 50 - 60 | +0,6 -1,3 | +0,7 -1,3 | +0,8 -1,3 | +0,9 -1,3 | +1,0 -1,3 | +1,1 -1,3 | +1,2 -1,3 | +/-1,3 | +1,4 -1,3 | +1,5 -1,3 | - | - | - | - |
| 60 - 70 | - | - | +0,7 -1,6 | +0,8 -1,6 | +0,9 -1,6 | +1,0 -1,6 | +1,1 -1,6 | +1,2 -1,6 | +1,3 -1,6 | +1,4 -1,6 | +1,5 -1,6 | +/-1,6 | +1,7 -1,6 | +1,8 -1,6 |
| 70 - 80 | - | - | +0,8 -2,2 | +0,9 -2,2 | +1,0 -2,2 | +1,1 -2,2 | +1,2 -2,2 | +1, -2,2 | +1,4 -2,2 | +1,5 -2,2 | +1,6 -2,2 | +1,7 -2,2 | +1,8 -2,2 | +1,9 -2,2 |
| 80 - 90 | - | - | +0,9 -2,5 | +1,0 -2,5 | +1,1 -2,5 | +1,2 -2,5 | +1,3 -2,5 | +1,4 -2,5 | +1,5 -2,5 | +1,6 -2,5 | +1,7 -2,5 | +1,8 -2,5 | +1,9 -2,5 | +2,0 -2,5 |
| 90 - 100 | - | - | +1,0 -2,7 | +1,1 -2,7 | +1,2 -2,7 | +1,3 -2,7 | +1,4 -2,7 | +1,5 -2,7 | +1,6 -2,7 | +1,7 -2,7 | +1,8 -2,7 | +1,9 -2,7 | +2,0 -2,7 | +2,1 -2,7 |
| 100-115 | - | - | +1,2 -3,1 | +1,3 -3,1 | +1,4 -3,1 | +1,5 -3,1 | +1,6 -3,1 | +1,7 -3,1 | +1,8 -3,1 | +1,9 -3,1 | +2,0 -3,1 | +2,1 -3,1 | +2,2 -3,1 | +2,3 -3,1 |
| 115-125 | - | - | +1,5 -3,5 | +1,6 -3,5 | +1,7 -3,5 | +1,8 -3,5 | +1,9 -3,5 | +2,0 -3,5 | +2,1 -3,5 | +2,2 -3,5 | +2,3 -3,5 | +2,4 -3,5 | +2,5 -3,5 | +2,6 -3,5 |
| 125-140 | - | - | +1,7 -3,8 | +1,8 -3,8 | +1,9 -3,8 | +2,0 -3,8 | +2,1 -3,8 | +2,2 -3,8 | +2,3 -3,8 | +2,4 -3,8 | +2,5 -3,8 | +2,6 -3,8 | +2,8 -3,8 | +2,9 -3,8 |
| 140-160 | - | - | +2,0 -4,2 | +2,1 -4,2 | +2,2 -4,2 | +2,3 -4,2 | +2,4 -4,2 | +2,5 -4,2 | +2,6 -4,2 | +2,7 -4,2 | +2,8 -4,2 | +2,9 -4,2 | +3,0 -4,2 | +3,1 -4,2 |

Предельные отклонения по ширине стали с обрезной кромкой, поставляемой в рулонах, не должна превышать:

- + 5 мм -- при ширине от 500 до 1000 мм вкл.;

- + 10 мм -- при ширине св. 1000 мм.

Предельные отклонения по ширине стали с обрезной кромкой, поставляемой в листах не должны превышать норм, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Ширина стали мм | Предельные отклонения стали по толщине, мм |
| --- | --- |
|  | до 3,9 | св.3,6 до 12 | св.12 до 60 | св.60 до 100 | св100 до 160 |
| До 800 | +6 | -- | -- | -- | -- |
| Св. 800 | +10 | -- | -- | -- | -- |
| До 1500 | -- | +10 | -- | -- | -- |
| Св.1500 | -- | +15 | -- | -- | -- |
| Все ширины | -- | -- | +25 | +50 | +75 |

Предельные отклонения по ширине листовой стали, прокатанной полистно и поставляемой с необрезной кромкой, не должны превышать более чем на 50 мм предельных по ширине, указанных таблице 5.

Предельные оклонения по ширине стали, прокатанной на непрерывных станах и поставляемой с необрезной кромкой, не должны превышать:

- + 20 мм -- при ширине до 1000 мм;

- + 30 мм -- при ширине свыше 1000 мм.

Предельные отклонения по длине стали, прокатанной полистно, не должны превышать норм, указанных в таблице 6.

Таблица 6

| Длина стали мм | Предельные отклонения по длине стали, мм. |
| --- | --- |
|  | до 3,9 | св.3,9 до 16 | св.16 до 60 | св.60 до 100 | св.100 до 160 |
| До 15000 | + 10 | -- | -- | -- | -- |
| Св. 1500 | + 15 | -- | -- | -- | -- |
| До 2000 | -- | + 10 | -- | -- | -- |
| Св. 2000 до 6000 | -- | + 25 | -- | -- | -- |
| Св. 6000 | -- | +35 | -- | -- | -- |
| До 3000 | -- | -- | + 15 | -- | -- |
| Св.3000 до 6000 | -- | -- | + 25 | -- | -- |
| Св. 6000 | -- | -- | +40 | -- | -- |
| Все длины | -- | -- | -- | + 50 | -- |
| Все длины | -- | -- | -- | -- | + 75 |

Предельные отклонения по длине стали, прокатанной на непрерывных станах и порезанной на листы, не должны превышать норм, указанных в таблице 7.   Таблица 7

| Длина стали мм | Предельные отклонения по длине стали при толщине, мм. |
| --- | --- |
|  | до 3,9 | св.3,9 |
| До 1500 | + 15 | -- |
| Св. 1500 | + 20 | -- |
| До 3000 | -- | До 3000 |
| Св. 3000 | -- | + 25 |

Отклонение от плоскостности на 1 м длины стали, поставляемой в листах, не должны превышать норм, указанных в таблице 8.

Таблица 8

| Вид плоскостности | Отклонение от плоскостности при толщине стали, мм |
| --- | --- |
|  | 0,5 - 1,4 | 1,5 - 3,9 | 4,0 и выше |
| Особо высокая | 8 | 8 | 5 |
| Высокая | 10 | 10 | 8 |
| Улучшенная | 15 | 12 | 10 |
| Нормальная | 20 | 15 | 12 |

Серповидность стали, поставляемой в рулонах, не должна превышать10мм на длине 3м.

Сталь, поставляемая в листах с обрезной кромкой, должна быть обрезана под прямым углом. Косина реза и серповидность не должны выводить лист за номинальный размер.

При поставке стали в листах и в рулонах с необрезной кромкой надрывы и другие пороки (если они имеются на кромках) не должны превышать половины предельных отклонений по ширине и выводить листы за номинальный размер по ширине, указанный в заказе.

Сталь, поставляемая в рулонах, не должна иметь скрученных и смятых концов.

Допускаются в отдельных местах загнутые кромки под углом не более 90 градусов.

Телескопичность стали, поставляемой в рулонах, не должна превышать норм, указанных, в таблице 9.

Таблица 9

| Толщина стали мм | Ширина стали мм | Телескопичность рулона мм |
| --- | --- | --- |
| До 2,5 | До 800 Св. 800 | 50 100 |
| Св. 2,5 | До 800 Св. 800 | 35 70 |

Превышение одного внутреннего или наружного витка над поверхностью торца рулона не является телескопичностью.

Неплотное прилегание двух наружных витков рулона не является браковочным признаком.

Измерение толщины стали проводят:

а) на листах -- на расстоянии не менее 100 мм от торца и 40мм от кромок;

б) на рулонах -- на расстоянии не менее 40 мм от кромок и 2 м от конца рулона.

Ширина стали, поставляемой в рулонах, измеряется на расстоянии не менее 2 м от конца рулона. Концы неполной ширины по длине не должны превышать ширину рулона.

Отклонение от плоскостности стали, поставляемой в листах, определяется максимальной стрелой прогиба между поверхностью и приложенной к нему в любом направлении метровой линейкой.

Сталь, поставляемая в рулонах, может состоять не более чем из двух кусков (отдельных или соединенных сварным швом). Отношение длин кусков в одном рулоне не должно быть менее 1/5. Внутренний диаметр стали, поставляемой в рулонах, должен быть не менее 650 мм и не более 1000 мм, а масса рулона листовой стали не более 20 тонн.