МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ

СОРТАМЕНТ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ Сортамент Hot-rolled hexagonal steel. Dimensions | ГОСТ 2879-88 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.90

1. Настоящий стандарт распространяется на прокат стальной горячекатаный шестигранного сечения диаметром вписанного круга a от 8 до 100 мм.

2. По точности прокатки прокат изготовляют:

Б - повышенной точности;

В - обычной точности.

3. Диаметры вписанного круга проката, предельные отклонения по ним, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

| Диаметр вписанного круга а, мм | Предельное отклонение диаметра а, мм, для точности прокатки | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м профиля, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Б | В |  |  |
| 8 | +0,1 -0,3 | +0,3 -0,5 | 0,5542 | 0,435 |
| 9 |  |  | 0,7015 | 0,551 |
| 10 | +0,2 -0,3 |  | 0,866 | 0,680 |
| 11 |  |  | 1,048 | 0,823 |
| 12 |  |  | 1,247 | 0,979 |
| 13 |  |  | 1,463 | 1,15 |
| 14 |  |  | 1,697 | 1,33 |
| 15 | +0,2 -0,3 | +0,3 -0,5 | 1,948 | 1,53 |
| 16 |  |  | 2,217 | 1,74 |
| 17 |  |  | 2,503 | 1,96 |
| 18 |  |  | 2,806 | 2,20 |
| 19 |  |  | 3,126 | 2,45 |
| 20 | +0,2 -0,4 | +0,4 -0,5 | 3,464 | 2,72 |
| 21 |  |  | 3,822 | 3,00 |
| 22 |  |  | 4,191 | 3,29 |
| 24 |  |  | 4,993 | 3,92 |
| 25 |  |  | 5,412 | 4,25 |
| 26 | +0,2 -0,6 | +0,4 -0,7 | 5,847 | 4,59 |
| 28 |  |  | 6,790 | 5,33 |
| 30 |  |  | 7,794 | 6,12 |
| 32 |  |  | 8,868 | 6,96 |
| 34 |  |  | 10,010 | 7,86 |
| 36 |  |  | 11,220 | 8,81 |
| 38 |  |  | 12,510 | 9,82 |
| 40 |  |  | 13,860 | 10,88 |
| 42 |  |  | 15,270 | 11,99 |
| 47 |  |  | 19,040 | 14,95 |
| 48 |  |  | 20,00 | 15,66 |
| 50 | +0,2 -0,9 | +0,4 -1,0 | 21,64 | 16,99 |
| 52 |  |  | 23,40 | 18,40 |
| 55 |  |  | 26,20 | 20,58 |
| 60 | +0,3 -1,0 | +0,5 -1,1 | 31,18 | 24,50 |
| 63 |  |  | 34,37 | 26,98 |
| 65 |  |  | 36,59 | 28,70 |
| 70 |  |  | 42,43 | 33,30 |
| 75 |  |  | 48,71 | 38,24 |
| 80 | +0,4 -1,2 | +0,5 -1,3 | 55,42 | 43,51 |
| 85 |  |  | 62,57 | 49,12 |
| 90 |  |  | 70,15 | 55,07 |
| 95 |  |  | 78,16 | 61,36 |
| 100 | +0,5 -1,5 | +0,6 -1,7 | 86,60 | 67,98 |
| Примечания: 1. По требованию потребителя прокат изготовляют следующих размеров: 23; 27; 29; 41; 43; 46; 53; 56; 57 с предельными отклонениями, указанными в таблице, по ближайшему меньшему размеру. 2. Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см3. Масса 1 м длины проката является справочной. 3. По требованию потребителя прокат шестигранного сечения с диаметром вписанного круга 26; 27; 28; 29; 30 мм обычной точности прокатки изготовляют с предельными отклонениями мм. 4. По согласованию изготовителя с потребителем прутки изготовляют размером более 100 мм. |

4. Прокат изготовляют в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем прокат изготовляют в мотках.

5. Прокат изготовляют длиной от 2 до 6 м:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 1,5 до 12 м.

6. Предельные отклонения по длине проката мерной или кратной мерной длины не должны превышать:

+30 мм - при длине до 4 м;

+50 мм - при длине св. 4 до 6 м;

+70 мм - при длине свыше 6 м.

По требованию потребителя +40 мм - для проката длиной св. 4 до 7 м;

+5 мм на каждый метр длины свыше 7 м.

7. Разность размеров между параллельными гранями (а) проката в одном и том же сечении не должна превышать 75 % суммы предельных отклонений.

По требованию потребителя разность между гранями (а) в одном и том же сечении проката обычной точности не должна превышать 70 % суммы предельных отклонений для проката размером до 32 мм включительно.

8. Притупление углов для проката шестигранного сечения не должно превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Диаметр вписанного круга а | Притупление углов, не более |
| --- | --- |
| От 8 до 14 | 1,0 |
| Св. 14 » 25 | 1,5 |
| » 25 » 55 | 2,0 |
| » 55 | 3,0 |

По требованию потребителя притупление углов не должно превышать 1,0 мм для проката диаметром вписанного круга 15 - 20 мм включительно, от 26 до 30 мм включительно - не более 1,5 мм, от 60 - 75 мм включительно - не более 2,5 мм.

9. Кривизна прутков шестигранного проката не должна превышать значений, указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Диаметр вписанного круга а | Кривизна |
| --- | --- |
|  | I класс | II класс |
| До 40 | 0,5 % длины |  |
| Св. 40 | 0,4 % длины | 0,5 % длины |

10. По требованию потребителя кривизна прутков шестигранного проката не должна превышать 0,2 % длины.

11. Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.

12. Скручивание шестигранного проката не должно превышать произведения 4 град/м на длину профиля в метрах, но не более 24 град при диаметре вписанного круга до 14 мм и свыше 14 мм до 50 мм включительно - 3 град/м на длину профиля в метрах, но не более 18 град, свыше 50 мм - 3 град/м на длину профиля в метрах, но не более 15 град.

13. Размеры проката и притупление углов измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.